[image: image1.jpg]BERER

Bowin Censtruo:





弹性质感涂料施工工艺
一、性能特点：

1、弹性质感涂料具有一定的装饰性和艺术性，形成的漆膜具有一定的质感效果，主要用于别墅外墙面的高档装修。

2、 弹性质感涂料形成的漆膜具有一定的弹性，能弥补墙体细裂纹，并且自身绝不会开裂。

3、 弹性质感涂料可以进行调色，但一般都调成氧化铁红和氧化铁黄系的暗淡色调，给人一种宁静舒适的感觉，并且耐候性优良。

二、配套产品体系：

1、柔性耐水腻子（双组分），2-3遍

参考配比：胶：粉料＝1: 2

2、 专用抗碱底漆，两遍

3、 弹性质感涂料，两遍

4、罩光清漆，一遍

三、施工准备

1、主要的材料：除以上配套材料外，尚需基层局部修补用的水泥、沙子、建筑胶等。
2、主要机具：
   简便水平器、线包、毛辊、刷子、开刀、角磨机、粗细沙纸、钢丝刷、铁抹子等、空压机、喷枪等。

四、作业条件：

1、门窗按设计要求安装好，并堵抹洞口四周的缝隙。
2、墙面基层处理完毕，并符合设计工艺要求，按抹灰面标准验收，满足喷涂条件，完成雨水管卡、设备洞口管道的安装，并将洞口四周用水泥砂浆抹平，所有的墙面需晾干。
3、双排架子或活动吊蓝，要符合国家安全规范要求，外架排木距墙面(20cm。

4、所有的成品门窗要提前保护

五、操作工艺：
1、工艺流程：

墙面基层处理 →刮（抹）涂柔性耐水腻子2－3遍 →滚涂专用抗碱底漆→弹线、分格、贴胶带 →刮涂和抹涂弹性质感涂料→喷涂水性罩光漆。

2、基面处理：在基层处理之前，墙体需要一定时间的养护，一般新水泥墙面冬天的养护时间为28天，
夏天的养护时间为14天。养护到基层的pH值小于10，含水率小于10%后再进行基面处理。基层处理前
应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后，去除灰尘、油污等污染物。

用柔性耐水腻子修补墙面，第一道局部找平，用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，局部打磨，再满批腻子使基层平整。一次刮涂厚度不宜超过0.5mm，分两道以上施工；每道间隔时间不低于5小时。每道腻子刮涂完毕后应及时（ 一般4－6小时）打磨修正。柔性腻子总厚度控制在1.0－1.5mm。

弹性质感涂料对底材的平整度要求较高。

柔性耐水腻子是水泥体系的，同样需要进行养护，一般的养护时间为14天，至pH值小于10，含水率小于10%后方可进行下一道工序的施工。

3、滚涂专用抗碱底漆：

（1）工具与材料：

①毛辊
  ②底漆
（2）专用抗碱底漆涂刷一定要均匀，不可过量兑水，使其完全遮盖底材。
4、弹性质感涂料：

（1）工具与材料

①铁抹子  
 ②弹性质感涂料
（2）待专用抗碱底漆干燥后，涂装弹性质感涂料。首先将涂料刮涂到墙体的表面，底部用托盘接住抹掉的料，然后用铁抹子沾水将涂层来回仔细地抹平，直至漆膜上的颗粒分布均匀、平整为止。待漆膜干燥后，再抹涂下一层，抹涂方法同上。

5、喷涂罩光清漆：

（1）工具与材料

①喷枪
 ②空压机   ③罩光漆
（2）注意待弹性质感涂料完全干透后（一般晴天至少保持3天），方可喷涂罩光清漆，施工时注意保持粘度，气压，喷口大小一致，注意预防流挂现象。

六、施工注意事项

施工环境：保证环境温度应大于5℃，相对湿度小于70%，无大风的天气下施工，雨天或者即将下雨的天气也不得施工，施工时多关注一下天气预报。

七、储运要求

1、储存条件：涂料在通风、干燥、温度在5～35℃的环境下储存。

2、保质期：产品有效储存期为一年。

3、运输条件：运输按《非危险品运输规则》办理。

北京博赢天下建筑工程有限公司

工程部
